Основные характеристики наиболее часто используемых форм для формования малых и средних серий изделий

| Тип | Характер поверхности | Срок службы, циклы | Индекс стоимости | Объем серии | Преимущества | Недостатки | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэфирный композит | Полиэфирный гелькоат | 1500 | 1 | Малая серия | Стоимость Время | Срок службы Хрупкая поверхность | Простая форма, которая может быть сделана пользователем, согласно правилам |
| Эпоксидный композит | Эпоксидный гелькоат | От 3000 до 6000 | 1,5 | Малая серия | Возможность нагревания от 60 до 80ºС | Срок службы Хрупкая поверхность | Использование системы регулирования температуры улучшает производительность |
| Гальванопластика | Никель | От 50000 до 100000 | 5 | Средняя серия | Отношение стоимость/технические характеристики Размеры Надежная поверхность | Время Модификации я невозможна Деформация | Великолепный компромисс между стоимостью и продолжительностью срока службы. Качество образца имеет существенное значение. |
| Механически изготовленный алюминиевый сплав | Полированный алюминиевый сплав | От 10000 до 30000 | 7 | Средняя серия | Время Точность Модификация при нагревании | Поверхность надежная, но хрупкая маленькие формы | Промежуточное решение, которое требует предосторожностей для частей определенного вида |
| Другие сплавы. (напр. Kayem) | Как отлитый или полированный | От 50000 до 100000 | 6 | Средняя серия | Время Возможность Модификация | Воспроизведение образца, недостаток твердости | Используется в прототипных формах, для больших серий |
| Сталь | Полированная сталь, может быть хромирована | От 250000 до 500000 | 20 | Большая серия | Внешний вид поверхности Надежность Нагревание Продолжительность срока службы | Время Стоимость Вес | Может рассматриваться для большой серии или s-образного края |